# Płyty kominkowe SUPER ISOL

Krzemianowo-wapniowe płyty SUPER ISOL są przeznaczone do izolacji termicznej kominków będąc jednocześnie konstrukcją jego obudowy (2w1). Płyty nie pylą, są sztywne, gładkie oraz łatwe w montażu.

Skład produktu pozwala na jego obróbkę przy użyciu tradycyjnych narzędzi stolarskich. Połączenia płyt wykonujemy przy użyciu kleju ISOL GLUE oraz wkrętów (połączenia montażowe - usztywniające) lub wykorzystując konstrukcję systemów suchej zabudowy G-K.

maksymalna temperatura eksploatacja: 1000°C 
przewodność cieplna: 0,06 W/ (m-K) dla 200°C
Wytrzymałość na ściskanie: 2,6 N/mm2
Gęstość: 225 kg/m3
Dostępne wymiary:
długość i szerokość: 1000 x 610 mm
grubość: 25 - 100 mm