Płyta z wełny mineralnej, jednostronnie pokryta niezbrojoną folią aluminiową.

Zastosowanie
Izolacja termiczna komór paleniskowych i kominków (przeznaczona jest do izolacji wewnątrz obudowy kominka.

Wymiary

Długość x szerokość - 600x1000 mm

Grubość  - 25-100 mm

Inne Wymiary

Możliwe, odpowiedź po złożeniu zapytania.

Opakowanie

Karton

Parametry techniczne

Gęstość nominalna - 90 kg/m3

Maksymalna temperatura eksploatacyjna - 650 °C

Najwyższa rekomendowana temperatura dla produktów z wełny skalnej to 750°C. Spoiwo zaczyna odparowywać jeśli temperatura wzrośnie powyżej 200°C. Właściwości izolacyjne pozostają bez zmian, ale maleje wytrzymałość na ściskanie. Dla produktów z wełny skalnej przyjmuje się, że włókna zaczynają się spiekać powyżej 1000°C (zgodnie z normą DIN 4102).